Pasūtītājs:SIA	„ Arhajs”

Ģeotehniskā laboratorija						                                   Objekts: Valka, Tālavas iela

Rencēnu iela 6, Rīga									 Datums: 21. jūnijā 2011.gadā.

# Tel. 67248039

##### TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 2011–85

GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI

| Nr. p.k. | Urb. Nr. | Par. Nr | Dziļums, m | Granulometriskais % sastāvs, daļiņu izmērs, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  g/cm3 |  | e |  | K10 m/diennaktī |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oļi | Grants |  | Smilts |  |  |  | Putekļi |  |  | Māls |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >10 | 10,0 – 5,0 | 5,0 – 2,0 | 2,0 – 1,0 | 1,0 – 0,5 | 0,5 – 0,25 | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 – 0,005 | <0,005 | ird. | sabl. | eird. | esabl. | Kird. | Ksabl. |
| 1. | 1 | 1 | 0.3-1.0 | - | - | 9.1 | 4.0 | 8.7 | 23.6 | 36.7 | 7.6 | 9.1 | 0.6 | 0.6 |  | 1.54 |  | 0.721 |  | 0.79 |
| 2. | 1 | 2 | 1.1-2.0 |  |  |  | 1.2 | 6.4 | 19.6 | 56.4 | 12.0 | 4.4 |  |  |  | 1.64 |  | 0.616 |  | 1.11 |
| 3. | 3 | 3 | 1.0-2.0 |  |  |  | - | 0.8 | 10.4 | 53.6 | 30.4 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4 | 4 | 0.5-1.1 | - | - | 6.8 | 3.0 | 4.8 | 8.9 | 45.1 | 16.4 | 13.1 | 1.3 | 0.6 |  | 1.52 |  | 0.743 |  | 0.98 |
| 5. | 4 | 5 | 1.5-2.0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 21.2 | 52.4 | 23.0 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 5 | 6 | 0.23-0.33 | 13.7 | 8.2 | 10.9 | 5.4 | 15.3 | 15.9 | 16.7 | 5.6 | 8.3 |  |  |  | 1.68 |  | 0.577 |  | 1.51 |
| 7. | 5 | 7 | 1.0-2.0 |  |  |  | 0.1 | 2.8 | 20.0 | 57.2 | 18.0 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 7 | 9 | 1.3-2.0 |  |  |  | 2.0 | 10.4 | 25.6 | 52. | 7.2 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 8 | 10 | 1.2-2.0 | 5.4 | 4.8 | 7.1 | 3.6 | 8.6 | 17.5 | 31.4 | 7.3 | 13.3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |

*   LATAK akreditētā metode ( LATAK – T –281 )

Materiāla testēšana veikta :   1. Granulometriskā sastāva noteikšana  GOST 12536 – 79*

2.Org. vielu saturs gruntī   LVS EN 13039-2:2003

3.Filtrācijas koeficients     GOST 25584-90 p.2 *

Par paraugu kvalitāti atbild piegādātājs

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas (objektiem) paraugiem

2011-85/ V13-1  1(2 )